«МАтериалы МАльцева»

«АБОКАР»

ПОРОШКООБРАЗНЫЙ АНТИПИРЕН

АБОКАР – новый порошкообразный антипирен,  разработанный специально для трудногорючей ЭКОВАТЫ, в том числе безусадочной ЭКОВАТЫ типа ЭКОВАТА-МОНОЛИТ.

При стандартной концентрации в ЭКОВАТЕ, т.е. 18 массовых частей АБОКАРА на 100 массовых частей исходной ЭКОВАТЫ, получаем ЭКОВАТУ, которая при поджиге от пламени газовой горелки (в течение 120 сек) и после выноса из пламени не горит (время самостоятельного горения 0 сек), а потеря массы составляет 43%. Т.е. присутствие АБОКАР в ЭКОВАТЕ обеспечивает последней категорию горючести Г2.

При использовании ЭКОВАТЫ с антипиреном АБОКАР для получения материала ЭКОВАТА-МОНОЛИТ (безусадочная ЭКОВАТА) потеря массы после действия пламени газовой горелки снижается до 30-33%.

РАЗРАБОТЧИК:

Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru

ЗАКАЗ МАТЕРИАЛА:

Тел.: (499) 260-27-08, факс:(499) 260-27-06, 413-84-65, (4822) 70-02-79

e-mail:ma-ma@email.su