«МАтериалы МАльцева»

«АЛГИД»

МИНЕРАЛЬНЫЙ НЕТОКСИЧНЫЙ АНТИПИРЕН ДЛЯ ЛИГНОПОЛИМЕРНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТУ 2386-007-00249567-94

Нетоксичный минеральный антипирен на основе гидроксидов металлов для лигноматериалов, поливинилхлорида и сополимеров-винилхлорида, синтетических каучуков, поливинилацетата и сополимеров винилацетата,

Наибольший эффект повышения огнестойкости полимерных материалов достигается при совместном применении состава «АЛГИД» с жидкими и твердыми фосфор- и фосфор -хлорсодержащими пластификаторами и некоторыми типами хлорированных соединений. Например, использование «АЛГИДа» в промазных ПВХ-материалах (трубная винилискожа) совместно с фосфор хлорсодержащим пластификатором-антипиреном типа «АННАФОС» и с добавками борсодержащего антисептика-антипирена типа «БОРАНС», позволило получить материал с кислородным индексом. Аналогичное значение кислородного индекса было получено при создании трудногорючего резинового линолеума для железнодорожного транспорта и автобусов, в составе которого «АЛГИД» применяется совместно с жидкими - и твердыми фосфорсодержащими пластификаторами-антипиренами.

Особенно важно отметить, что в указанных композициях и материалах «АЛГИД» применяли вместо токсичной, дефицитной для российских потребителей и дорогостоящей трехокиси сурьмы. Таким образом, промышленное применение «АЛГИДа» при производстве огнестойких полимерных материалов решает важную экологическую проблему - ликвидации загрязнений производственных помещений и окружающей среды токсичной пылью трехокиси сурьмы. «АЛГИД» марки «В» влажностью 8-14%, «АЛГИД» марки «БВ» влажностью 1%.

Технические характеристики:

Внешний вид	Белый порошок без запаха

Плотность, г/см2					2,42

Массовая доля фракций менее 20 мкм.,%, не менее			80

Удельная поверхность, м2/г, не менее					4

Массовая доля влаги, %, не более					14

Потери массы при прокаливании (1100 °С), %				34,0-34,8

рН водной суспензии, (10 %)				9-10,5

Массовая доля оксида железа, %, не более				0,06

РАЗРАБОТЧИК:

Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru

ЗАКАЗ МАТЕРИАЛА:

Тел.: (499) 260-27-08, факс:(499) 260-27-06, 413-84-65, (4822) 70-02-79

e-mail:ma-ma@email.su