«МАтериалы МАльцева»

«АННАФОС»

ФОСФОРХЛОРСОДЕРЖАЩИЙ ПЛАСТИФИКАТОР-АИТИПИРЕН ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ

Фосфорхлорсодержащий пластификатор-антипирен «АННАФОС» разработан и применяется и композициях на основе поливинилхлорида, сополимеров винилхлорида. гомо- и сополимеров виницетата, полярных синтетических каучуков с целью получения огнестойких материалов с кислородным индексом не ниже 30. «АННАФОС» представляет собой низковязкую слабо желтую морозостойкую жидкость со слабым запахом. По токсичности относится к 3-му классу опасности. Максимальный эффект по огнестойкости материалов достигается при использовании «АННАФОСа» совместно с минеральным антипиреном «АЛГИД» в наполненных полимерных композициях. «АННАФОС» обладает высоким пластифицирующим действием по отношению к вышеупомянутым полимерам и сополимерам. Например, при создании композиции для трудногорючей винилискожи, получаемой промазным способом, удалось полностью исключить из состава композиции горючий диоктилифталат, а в композициях на основе водных дисперсий поливиницелата - исключить применение дибутилфталата.

Ввиду низкой собственной летучести и высокой совместимости с полярными полимерами, «АННАФОС» не выделяется в воздух помещений из соответствующих материалов в диапазоне температур 20-40 °С.

Технические характеристики:

1.. Внешний вид: Прозрачная слабо желтая маслянистая жидкость

- Цветность, ед. Хазена, не более		85

- Плотность при 20 °С, кг/м3			1263-1281

- Вязкость динамическая при 20 °С, ПА' С			0,062-0,068

- Кислотное число, мг KQH, не более			0,065

- Температура вспышки, ?С, не ниже			225

- Массовая доля воды, %, не более			0,10

- Массовая доля летучих, %, не более			0,25

Для достижения наилучших результатов при использовании в полимерных композициях пластификатора-антипирена «АННАФОС» разработчики имеют возможность оказать потребителям эффективное содействие в корректировки состава композиций трудно горючих материалов.

РАЗРАБОТЧИК:

Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru

ЗАКАЗ МАТЕРИАЛА:

Тел.: (499) 260-27-08, факс:(499) 260-27-06, 413-84-65, (4822) 70-02-79

e-mail:ma-ma@email.su