«МАтериалы МАльцева»

«БОРАНС»

### АНТИСЕПТИК – АНТИПИРЕН – АНТИСТАТИК

ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТУ 249-004-31585841-95

«БОРАНС» представляет собой белый порошкообразный продукт, без запаха, малотоксичен, 4 класс опасности.

Основное предназначение «Боранса» - защита древесных материалов от образования грибка при хранении и транспортировке. По антигрибковой актиности «Боранс» относится к микостатическим препаратам, т.е. не допускает развитие грибковых колоний на древесине. Перед обработкой древесины «Боранс» растворяют в теплой воде при соотношении вода/«Боранс» = 9:1. Наибольший эффект антисептировании пиломатериалов достигается тогда, когда материал обрабатывают раствором «Боранса» сразу же после изготовления методом окунания или распыления. Если антисептированные раствором «Боранса» материалы не подвергаются прямому воздействию дождя, то антисептирующие действия «Боранса» сохраняются неопределенно долгое время, т.к. «Боранс» не возгоняется и не испаряется.

Пропитка поверхностного слоя древесины «Борансом» не мешает последующей сушке и механической обработке древесины, а также не влияет на внешний вид и цвет натуральной древесины.

Поставляется Боранс в полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем развесом по 20 кг.

«Боранс» был также успешно применен для противогрибковой защиты полимерных кровельных материалов, трубной винилискожи, линолеумов на тканевой основе. В этих материалах «Боранс» проявил себя не только как антисептик, но и как антипирен

Технические характеристики:

| Внешний вид | Белый порошок или паста |
| --- | --- |
| Насыпная плотность, г/см3 | 0,7-0,8 |
| Растворимость в воде при 20 оС, г на 100 г наствора, не менее | 8 |
| Показатель концентрации водородных ионов – рН 1% водного раствора | 8,8-9,0 |

УСТАНОВКА ДЛЯ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ СОСТАВОМ БОРАНС

Установка для антисептирования Т240П проходного типа предназначена для обработки оциливдрованного бревна, бруса жидкими антисептиками с целью пропитки и зашиты древесины на время транспортировки, хранения и строительства.

Антисептик 10%-водный раствор БОРАНС.

Особенности:

- Установка мобильная, не требует фундамента, имеет незначительные габариты и легко встраивается в технологическую цепочку;

- В процессе обработки изделия пропитываются со всех сторон равномерно методом равномерного нанесения на поверхность (ГОСТ 20022.693) насосом повышенного давления и специальными форсунками;

- Антисептик в процессе пропитки непрерывно циркулирует в установке, проходя через сетку и фильтр очистки.

Технические характеристики:

| Максимальный диаметр бревна, мм | 240 |
| --- | --- |
| Максимальная ширина пиломатериала, мм | 220 |
| Привод подачи изделий - после станка типа «Термит» бревна идут за счет привода «Термита», в остальных ручной привод; Объем бака, литров | 100 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
| Ориентировочная стоимость установки, тыс.рублей | 70-90 |

РАЗРАБОТЧИК:

Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru

ЗАКАЗ МАТЕРИАЛА:

Тел.: (499) 260-27-08, факс:(499) 260-27-06, 413-84-65, (4822) 70-02-79

e-mail:ma-ma@email.su