«МАтериалы МАльцева»

«ЧЕПЛАР»

КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАКЛОННЫХ КРЫШ

«ЧЕПЛАР» представляет собой объемно - формованные «под черепицу» кровельные пластины, предназначенные для формирования кровельных покрытий для наклонных крыш. «ЧЕПЛАР» формируется из высокопрочного, упругого, морозостойкого и водостойкого синтетического листового материала на специальных прессах. Применение разнообразных неорганических погодостойких пигментов позволяет производить широкую цветовую гамму листов «ЧЕПЛАРа». Введение в состав «ЧЕПЛАРа» добавок, специальных антипиренов, позволяет отнести его к категории неогнеопасных, материалов с точки зрения пожароопасности. «ЧЕПЛАР» комплектуется коньковыми элементами, подконьковыми элементами, уголками из того же исходного листового материала.

Технические характеристики:

Внешний вид	Объемно -формованные под черепицу кровельные листы.

Толщина, мм							3.5-3.8

Масса 1 м2, кг						3.5-3.8

Площадь перекрываемая одним листом, м2		0,52

Прочность, МПа

в продольном направлении					8,0

в поперечном направлении					5,3
Твердость по Шору, усл. ед.				90

Тепловая усадка, %

+70 °С за 6 час						0

+100 °С за 6 час						3,1
Водопоглощение, %                                			0,48

Гибкость на стержне при 25° С				отсутствие трещин

Огнеопасность по ГОСТ 250-76				неогнеопасен

Поверхностное удельное сопротивление, Ом		не более 5 x 108

Крепление листов «ЧЕПЛАРа» с кровельным основанием осуществляется при помощи дюбелей из нержавеющих алюминиевых сплавов или оцинкованными скобами при помощи пневмопистолета.

«ЧЕПЛАР» способен к упругому восстановлению формы после снятия снеговой нагрузки. Прогнозируемая долговечность материала 25-30 лет.

По специальным заказам изготавливается «ЧЕПЛАР», окрашенный специальными акриловыми красками в широкую гамму цветов.

По основным эксплуатационным характеристикам «ЧЕПЛАР» превосходит любые варианты металлочерепиц: не корродирует в местах пробоя дюбелями крепежа, не протекает в этих местах, упруго восстанавливает форму, не дает тепловой усадки, не экранирует естественные электромагнитные поля Земли и космоса, не гремит на ветру, не создает шума во время дождя.

РАЗРАБОТЧИК:Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru.