«МАтериалы МАльцева»

«ЛЕДОР»

ВОДОДИСПЕРСИОННЫЙ, НЕТОКСИЧНЫЙ, ВЗРЫВОПОЖАРО-БЕЗОПАСНЫЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Создание нетоксичного паркетного лака «ЛЕДОР» было вызвано необходимостью прекратить отравление населения высокотоксичными паркетными лаками на органических растворителях, широко используемых в России.

Основой нетоксичного вододисперсионного лака «ЛЕДОР» являются высоко качественные акриловые дисперсии, которые в присутствии специальных добавок прекрасно смачивают и пропитывают поверхность паркета, а после высыхания образуют высокопрозрачный износостойкий слой. Лак практически не пахнет, при нанесении и эксплуатации не выделяет вредных веществ, не электризуется (т.к. в его состав вводится эффективный антистатик) и придает паркету приятный вид.

Технические характеристики:

- Внешний вид исходного лака	Молочно белая жидкость

- Внешний вид лаковой пленки	Прозрачная полуглянцевая пленка

- Сухой остаток, %, не менее		45

- Плотность, при 20"С (г/см3), не менее		1,05

- Вязкость по ВЗ-4, сек, не менее		50

- Морозостойкость, циклы, не менее		5

- рН композиции	'		8-9

- Время высыхания одного слоя при 20°С, мин, не более	60

Нанесение лака «ЛЕДОР» на очищенные, отшлифованные покрытия осуществляется при помощи кисти или валика. Рекомендуется нанесение на паркет 3-х ...4-х слоев лака «ЛЕДОР», при чем каждый последующий слой наносится только тогда, когда предыдущий слой высох, что легко определяется по достижению полной прозрачности и исчезновению молочно-белых разводов. При 3-х разовом нанесении расход лака «ЛЕДОР» составляет 180-210 г/м2. Если исходный лак загустел, его разбавляют небольшим количеством воды.

Гигиенические исследования лака «ЛЕДОР» и образцов паркета покрытого этим лаком показали его полную безвредность. В процессе покрытия лаком «ЛЕДОР» не ощущается запаха при нормальных температурно-влажностных условиях. Лак относительно быстро сохнет (не более 2 час на 1 слой при 20°С, влажности 60% и воздухообмене 1 объем помещения/час). Предпочтительный способ нанесения лака «ЛЕДОР» - при помощи кисти, рекомендуемое число слоев - 3.

Дополнительное преимущество лака «ЛЕДОР» перед известными алкидными и другими лаками, содержащими органический растворитель и отвердитель, состоит в том, что в случае износа (истирания) части лакового покрытия в местах наиболее интенсивного хождения не требуется снятия лака со всей площади. Достаточно тщательно промыть протертые места и вновь покрыть их лаком «ЛЕДОР».

Массовое применение лака «ЛЕДОР» вместо токсичных лаков с органическими растворителями позволит сохранить здоровье миллионов людей.

РАЗРАБОТЧИК:

Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru

ЗАКАЗ МАТЕРИАЛА:

Тел.: (499) 260-27-08, факс:(499) 260-27-06, 413-84-65, (4822) 70-02-79

e-mail:ma-ma@email.su