МАТЕРИАЛЫ МАЛЬЦЕВА

производимые на ООО НПО «ЭкРусХим» (www.ecrushim.ru), Тверская область, Калининский район, село Никольское

| № | Наименование | Назначение | Способ применения | Гарантия | Расход, г/м2 | Цена, руб./кг (без НДС) | Упаковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДЕРЕВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «МИКАУТ-1» - отбеливающий состав | Для осветления потемневшей от солнца и времени древесину. Для полного уничтожения любых видов плесневых грибков и их спор на древесине, бетоне, краске, штукатурке, обоях и т.д., полного уничтожения жуков-древоточцев и их личинок внутри древесины, осиных гнёзд и поселений муравьёв. | Обильно нанести на поверхности при помощи кистей с синтетическим ворсом или поролоновыми валиками. Эффект осветления начинается уже через 3 минуты, а через 1 сутки завершается. Полное срабатывание завершается через 3 суток, далее отбеливатель разлагается на безвредные вещества в течение 1 суток. | Температура хранения от -30ºС до +30ºС. Хранение на солнце и нагрев выше 30ºС недопустимы. При выполнении условий хранения гарантированный срок сохранения качества не менее 4 месяцев. Разбавление водой недопустимо! | 250-350 | 80 | Канистры 15, 25, 30 кг |
| 1.2. | «БОРАНС» – антисептик– антипирен–антистатик (порошок) | Для защиты древесины при хранении и транспортировке | Окунанием в ванну или распылением теплым водным раствором в соотношении - 9:1 | При защите от дождя срок действия не ограничен | 100-150 | 46 | Мешки 20 кг |
| 1.3. | «ВУПРЕКС» - водно-дисперсионный, защитно-антисептирующий и декорирующий, нетоксичный состав | Для декоративной отделки и одновременно защиты наружных деревянных, кирпичных и бетонных конструкций от обрастания грибком, старения, намокания и загрязнения | Наносится на сухие и очищенные поверхности деревянных наружных конструкций при помощи кисти, валика, краскораспылителя. Следующий слой наносится после утраты липкости предыдущего слоя. | Температура хранения от 0º до +50ºС. Срок хранения 12 месяцев. Срок службы 7 лет. Выдерживает температуру до -60ºС без растрескивания. | 200-220 | 185 | Канистры 15, 25, 30 кг |
| 1.4. | «ВУПРИН» - водно-дисперсионный, огне-биозащитный и декорирующий состав. «Вуприн». По сочетанию огне-биозащитного действия и долговечности превосходит все известные в мировой практике составы для обработки деревянных поверхностей интерьеров | Для декоративной отделки и одновременно защиты деревянных, кирпичных и бетонных внутренних конструкций от намокания, обрастания грибком, старения и загрязнения. | Наносится на сухие и тщательно очищенные от загрязнения внутренние деревянные поверхности при помощи кистей и валиков. Нанесение распылением не рекомендуется. | Температура хранения от -15ºС до +50ºС, выдерживает 15 циклов замораживание-размораживание. Срок хранения 12 месяцев. Срок действия 30 лет. Выдерживает морозы до -40ºС и нагрев до +50ºС. | 200-220 | 160 | Канистры 15, 25, 30 кг |
| 1.5. | «ДИАФОС-Р50» - 50%-ый раствор – антипирен-антисептик. По сочетанию огне-биозащитного действия с сохранением естественного цвета древесины, и длительным временем действия состав не имеет аналогов в мировой практике | Для древесины, ткани, бумаги. | Наносится кистью, валиком или распылением с промежуточной сушкой 4 часа при нормальных условиях (20ºС, относительная влажность 60%, интенсивное проветривание). Окончательная сушка - 24 часа | Температура хранения от -5ºС до +50ºС. Действие состава не менее 30 лет при условии защиты деревянной конструкции от прямого воздействия воды (дождя). | 100-150 (1 слой) 200-300 (2 слоя) | 90 | Канистры 27 кг |
| 1.6 | «ВАСИЛОЛ» - грунтовка, связывающия формальдегид, фенол и метанол | Для обработки внутренних поверхностей помещений, отделанных материалами, выделяющими формальдегид, фенол и метанол (ДСП, ДВП, минераловатные утеплители, пенофенопласты и т.п.). | В соответствии с технологией нанесения обычной грунтовки | Позволяет полностью предотвратить выделение в воздух помещений паров фенола, снизить в 10-15 раз выделение паров формальдегида и метанола | 250-300 | 80 | Бидоны 20-50 кг |
| 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «АКРОГРУНТ» - грунтовка акриловая, морозостойкая, антисептированная | Предварительная грунтовка под акриловую краску ДОКАС для бетонных поверхностей |  | При такой предварительной грунтовке (например, железобетона) краска ДОКАС держится очень долго |  | 75 | Канистры 20 кг |
| 2.2. | «ДОКАС» - долговечная антисептированная краска. Краска выиграла 2 международных конкурса как лучшая краска для шифера | Для наружной окраски конструкций и сооружений из железобетона, а также кирпича, дерева, кровельных и других материалов | Наносится валиком или кистью | Срок хранения – 6 месяцев. Срок службы не менее 15 лет. | 175-225 | 95 | Бидоны 20-50 кг |
| 2.3. | «ЛЕДОР» - нетоксичный вододисперсионный однокомпонентный лак (без растворителя, полуглянцевый) | Для паркета и прочих деревянных поверхностей внутри помещений | Наносится валиком или кистью | В случае истирания лакового достаточно тщательно промыть протертые места и вновь покрыть их лаком «ЛЕДОР» | 180-210 | 195 | Бидоны 5, 10, 25, 50 кг |
| 2.4. | «ТЕТРАКОЛЛ-1Д» - однокомпонентный воднодисперсионный нетоксичный клей для древесины, холодного способа отверждения | Для склеивания деревянных изделий и конструкций мебели, шиповых соединений столярных изделий, шпона, бумаги, картона и т.п. | Наносится на каждую из склеиваемых, затем склеиваемые поверхности выдерживают под давлением 1,0 МПа в течение 6 часов | В отличие от ПВА-дисперсий, клей «ТЕТРАКОЛЛ 1-Д» образует более водостойкий клеевой шов, не рассыхающийся при пониженной влажности воздуха | 200 | 100 | Бидоны 20, 40 кг |
| 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | «СТЕШЕР» - рулонный негорючий тепло-звукоизоляционный материал из ультратонкого стекловолокна. | Для утепления и звукоизоляции кровли, чердачных и междуэтажных перекрытий, стен | В зависимости от требований к уровню теплоизоляции, например, кровли или чердачных и межэтажных перекрытий, может быть использовано от 1 до 5 слоев материала | В сочетании с клеем Тетраколл-1-Д материал защищает несущие деревянные конструкции от не менее 30 мин. Обеспечивает биологическую безопасность конструкций |  | 75 | Рулоны (1,15м*27м) |
| 3.2. | «ТЕПЛЕН» - рулонный негорючий тепло-звукоизоляционный материал из ультратонкого стекловолокна с термо-пароотражающим слоем. | Для утепления стен, полов и перекрытий | Исключительно эффективно применение «Теплена» в качестве нетоксичной теплоизоляции в банях и саунах. | Обеспечивает звукоизоляцию ударного шума как прокладочный материала под паркет или чистовой деревянный пол, для тепло-шумоизоляции перегородок и мансардных потолков. |  | 115 | Рулоны (1,15м*27м) |
| 3.3. | «РУССКАЯ ЧЕРЕПИЦА»-долговечный негорючий морозостойкий биостойкий листовой кровельный материал с широкой гаммой расцветок, в т.ч. под натуральную черепицу. | Для наклонных и покатых крыш | В соответствии с технологией монтажа обычного асбоцементного шифера | Высокая долговечность, достигающая 100 лет (при подкрашивании краской ДОКАС 1 раз в 7-8 лет) |  | 210 | Пачки |