«МАтериалы МАльцева»

«МИКАУТ – 1»

СОСТАВ ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБКОВ НА ДРЕВЕСИНЕ, БЕТОНЕ, КРАСКЕ, ШТУКАТУРКЕ И Т.Д.

Исключительно широкое распространение грибковых образований на лесоматериалах, деревянных конструкциях, а также во влажных помещениях из других материалов (ванная, бассейны, подвальные помещения) делает исключительно актуальной возможность полного уничтожения, обесцвечивания и удаления с поверхностей окрашивающих и разрушающих грибковых образований. Предлагаемый препарат «МИКАУТ-1» полностью отвечает этим требованиям, что было доказано в многочисленных лабораторных экспериментах и практических применениях.

Технические характеристики:

| Внешний вид: Массовая концентрация активного хлора, г/дм3, не менее: Массовая концентрация щелочных компонентов в пересчете на NaOH, г/дм3, не менее: Обесцвечивающая способность, % : Плотность, г/см3, не менее: Срок хранения | жидкость желтовато-зеленого цвета с запахом хлора; 70 15 100 1,1 не более 4 месяцев |
| --- | --- |

Способ применения: Перед применением заливают состав «МИКАУТ-1» в открытые пластмассовые емкости (полиэтиленовые ведра, тазики и т.д.). Обработку зараженных поверхностей осуществляют при помощи кисти, валика или краскораспылителя, при этом необходимым условием является использование кистей и валиков из синтетических полимеров, т.к. кисти и валики из природных материалов (щетины, ткани и т.д.) будут разрушаться под действием состава «МИКАУТ-1».

Особое внимание необходимо уделить безопасности работы с составом «МИКАУТ-1». При работе необходимо:

- Свести к минимуму открытые части тела, т.е. работать в головном уборе, халате или комбинезоне с длинными рукавами, обязательно в резиновых перчатках и защитных очках.

- Перед работой тщательно смазать лицо и кисти рук силиконовым кремом.

- В случае попадания состава «МИКАУТ-1» на кожу незамедлительно промыть водой.

Зараженные грибком поверхности обильно смачиваются составом и оставляются на 30-60 минут для подсыхания. После этого обработка поверхностей повторяется. Кратность обработки поверхностей и расход состава «МИКАУТ-1» на единицу площади зараженной грибком поверхности существенно зависит от степени зараженности и глубины проникновения грибка в массу материала. При поражении грибком, например, древесины, глубина зараженного поверхностного слоя может достигать 5-8 мм. В связи с этим кратность обработки поверхностей составом «МИКАУТ-1» может меняться от 2 до 5, а расход от 50 до 250 г/м2.

После последней обработки поверхности ее оставляют на 24 часа, в течение которых «МИКАУТ-1» разрушает и обесцвечивает грибковые образования. По истечении этого срока обработанные поверхности тщательно промывают обычной водой, до полного удаления грязно-серых потеков и обнажения чистой поверхности. После этого поверхность должна полностью высохнуть и далее необходимо обработать ее защитно-антисептирующим составом типа «ВУПРИН» (для поверхностей внутри помещения), «ВУПРЕКС» (для обработки наружных конструкций) или нетоксичной, антисептирующей погодостойкой краской «ДОКАС». Указанные защитно-антисептирующие составы  не только предотвращают повторные появления грибковых колоний, но и глубоко проникают в поры покрываемого материала, предотвращая проникновение в поры воды и грибковых спор. Если в помещениях были протечки с образованием грибков на сырых местах, то обработка таких поверхностей составом «ВУПРИН» (после очистки составом «МИКАУТ-1») приводит к предотвращению протечек.

Если после очистки поверхностей составом «МИКАУТ-1» не обработать их вышеуказанными способами, то в очень короткое время вновь появятся грибковые образования и они будут развиваться гораздо интенсивнее т.к. предыдущие грибковые колонии делают поверхности более рыхлыми и значительно более уязвимыми для поражения плесневыми грибками.

РАЗРАБОТЧИК: Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru

ЗАКАЗ МАТЕРИАЛА: Тел.: (499) 260-27-08, факс:(499) 413-84-65, (4822) 70-02-79 e-mail:ma-ma@email.su