НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для малоэтажного деревянного домостроения

Мальцев Вадим Васильевич, д.х.н., Академик РАЕН, зам. Генерального директора ОАО «Гипролеспром», главный эколог деревянного домостроения.

В настоящий период развития деревянного домостроения во всем мире сформировалось два различных подхода к огнезащите и биозащите деревянных конструкций.

Одна часть разработчиков и производителей деревянных домов считает огне-биозащиту деревянных конструкций совершенно необходимым элементом качественного деревянного дома.

Другая часть, например, в Германии, считает, что защитная обработка деревянного дома лишает его природной естественности и полезности. Мотивы противников защитной обработки деревянных конструкций, которые справедливо возражают против защитных составов, содержащих токсичные органические растворители, соли тяжелых металлов, токсичные для человека антисептики и антипирены.

Понимая мотивы противоречащих сторон, существует реальный выход из возникшего противоречия. Для создания безопасного, долговечного и недорогого деревянного дома необходима очень эффективная огне-биозащита деревянных конструкций, а также защита их от старения под действием солнца, влаги и кислорода воздуха.

Российские ученые и технологи нашли и реализовали на практике изящный и эффективный выход из этого положения. Суть созданных технических решений в области огне-биозащитных составов и материалов состоит в том, что эти составы и материалы обладают абсолютной экологической чистотой и строго отвечают четырем принципам экологической безопасности материалов и составов, применяемых в деревянном домостроении.

1. Химическая безопасность - составы и материалы не должны выделять в воздух помещений никаких вредных веществ.

2. Физическая безопасность – составы и материалы не должны накапливать статическое электричество, не должны экранировать естественные электромагнитные поля земли и космоса.

3. Биологическая безопасность – материалы и составы должны полностью блокировать образование грибков и размножение на поверхности болезнетворных микробов, а также не оказывать никакого биологического влияния на организм человека.

4. Пожарная безопасность – огнезащитные составы должны быть химически и биологически безопасными, не изменять внешнего вида древесины и обеспечивать для обработанной древесины группы горючести Г1 и Г2 для всех деревянных конструкций, а для стропильной системы и перекрытий только Г1.

В течение последних 15 лет специалисты ОАО Гипролеспром (бывший ФГУП «НИПИ Научстандартдом-Гипролеспром») разработали и внедрили в производство и строительство полный набор составов и материалов, отвечающих самым строгим экологическим требованиям и одновременно на самом высоком мировом уровне выполняющих функции огне-биозащиты деревянных конструкций и замедляющих их старение.

Отдельно необходимо остановиться на вопросе огнезащиты деревянного дома.

Быстрый рост объёмов деревянного домостроения за последние 5-7 лет в РФ существенно обострили проблему эффективной огнезащиты деревянных конструкций, особенно – несущих. В соответствии со СНИП 21-01-97 важнейшими показателями огнестойкости конструкций является время потери несущей способности «R», выраженное в минутах (например, значения R 90, R 120 являются очень хорошими показателями).

Конструктивная пожарная опасность, обозначаемая «К», указывает на вклад конструкции в распространение пожара, его значение К1 соответствует малопожароопасным конструкциям. Для зданий 1-й степени огнестойкости требуется значение R 120 мин., для 2-й – R 90 мин. Для мансардных этажей R несущих деревянных конструкций должна быть не менее 45 мин. с нулевым пределом распространения огня.

Помимо обеспечения высокой огнестойкости и малой пожарной опасности огнезащитные средства XXI века должны соответствовать следующим требованиям.

- Нетоксичность огнезащитного средства – т.е. отсутствие выделений в воздух вредных веществ при эксплуатации огнезащищённой конструкции и минимальные выделения при пожаре.

- Долговечность сохранения огнезащитных свойств.

- При огнезащите клеёных деревянных конструкций огнезащитные составы не должны препятствовать склеиванию ламелей или вызывать расклеивание клеёного бруса.

- Если деревянная конструкция подвергается атмосферным воздействиям, то состав не должен вымываться осадками или разлагаться под действием солнечной радиации.

Невыполнение этих требований на практике приводит к многочисленным осложнениям при эксплуатации деревянных конструкций, обработанных некачественными огнезащитными составами (жалобы на токсичность, быстрое прекращение огнезащитного действия, расклей клеёных конструкций и т.п.).

Для полного соответствия современным требованиям к огнезащитным составам для деревянных конструкций, в т.ч. – требованиям ЕС (Европейского Союза) автор с сотрудниками изобрёл и наладил производство нового нетоксичного антипирена-антисептика «Диафос-Р-50», изготовляемого в виде прозрачного бесцветного водного раствора с 50 %-м содержанием основного вещества. Глубокая пропитка деревянных конструкций препаратом «Диафос-Р-50» (77 кг сухого вещества на 1 м3 древесины) обеспечивает 1-ю (высшую) группу огнезащитной эффективности и одновременно обеспечивает высшую грибостойкость (0 баллов по 6-балльной шкале).

Исключительным свойством препарата «Диафос-Р-50» является то, что он не вызывает расклея клеёного бруса (склеенного, например, клеем типа «Касколит»). Более того – предварительная пропитка ламелей препаратом «Диафос-Р-50» приводит к увеличению прочности клеевого шва в среднем на 15%.

«Диафос-Р-50» при эксплуатации пропитанных конструкций не испаряется, не возгоняется, не разлагается и при отсутствии вымывания работает сколь угодно долго. Для предотвращения вымывания (механического выноса водой) из конструкций наружного применения «Диафос-Р-50» перед применением смешивается с веществом, образующим с ним при плюсовой температуре водоневымываемый сетчатый сополимер. Сам «Диафос-Р-50» и его сетчатый сополимер прозрачны, бесцветны и совершенно не меняют внешний вид древесины.

Прекрасный результат дало применение препарата «Диафос-Р-50» как отвердителя в составе древесноплитных материалов в сочетании с минеральным антипиреном-детоксикантом «Алгид-Суперактив» – удалось получить, например, материал с горючестью Г2, а по эмиссии формальдегида – Е1.

Создание препарата «Диафос-Р-50» – уникального антипирена для древесины, тканей, поролона – стало возможным в результате использования молекулярного моделирования в рамках общей программы развития нанотехнологий в деревянном домостроении.

Второе новейшее техническое решение по созданию и применению водоневымываемых огнезащитных составов также было разработано с применением нанотехнологий. Нами был создан уникальный нетоксичный нелетучий состав «Алапирен», работающий на огнезащиту по необычному механизму. Исходный товарный продукт представляет собой прозрачный водный раствор предпродукта, который хорошо смачивает древесину и глубоко проникает в капилляры, одновременно убивая грибок и его споры. После обработки древесины состав начинает взаимодействовать с воздухом прямо в порах древесины и образует прозрачные бесцветные нанокристаллы антипирена абсолютно нерастворимые в воде, при этом обеспечивается 1-я группа огнезащитной эффективности такого препарата.

Огнезащитные свойства препарата «Диафос-Р-50» подтверждены «Сертификатом пожарной безопасности», выданным ВНИИПО РФ за номером ССПБ.RU.ОП.032.В.00216 от 29.11.2005. Экологическая безопасность подтверждена «Гигиеническим заключением» № 77.01.03.214.П.04727.02.2 за подписью Главного государственного санитарного врача РФ Филатова Н.Н. Аналогичная сертификационная документация оформляется в настоящее время на новейший антипирен «Алапирен».

В реальных условиях эксплуатации деревянных конструкций и домов пропитки древесины огнезащитными составами недостаточно. Огнезащищённые конструкции из древесины необходимо защитить от увлажнения, загрязнения и старения защитно-декоративными составами долговременного действия. Для этих целей разработаны и внедрены в производство и применение долговечные нетоксичные вододисперсионные составы «Вуприн» - для отделки внутренних деревянных конструкций, и «Вупрекс» – для внешних конструкций. Оба декоративно-защитных состава изготавливаются как в бесцветном варианте, так и в тонированном виде с многочисленными оттенками. После проникновения в поры древесины оба состава образуют на поверхности прозрачные водостойкие плёнки не закрывающие текстуру древесины. Срок действия покрытия «Вуприн» – неограничен, а покрытия «Вупрекс» – 7 лет. Комбинированное использование препаратов «Диафос-Р-50» + «Вуприн» или «Диафос-Р-50» + «Вупрекс» обеспечивает 1-ю группу огнезащитного действия препаратов, что подтверждено соответствующими «Сертификатами пожарной безопасности» от ВНИИПО, а экологические характеристики подтверждены в «Гигиенических заключениях».

С целью достижения показателя огнестойкости деревянных конструкций на уровне R 90 или R 120 помимо глубокой пропитки препаратом «Диафос-Р-50» предлагается дополнительная огнезащита деревянных конструкций, предполагающая следующий комплекс действий:

- пропитка элемента деревянной конструкции препаратом «Диафос-Р-50»;

- покрытие этого элемента клеевым составом (вспучивающимся или невспучивающимся), который при действии высоких температур образует прочный коксовый слой;

- приклеивание с помощью этого клеевого состава на элемент деревянной конструкции негорючего нетоксичного рулонного нетканого материала «Стешер» из ультратонкого стеклянного волокна с экстремально высокими теплоизоляционными свойствами с температурой плавления ~800 оС.

При действии пламени материал «Стешер» на длительное время задерживает нагревание деревянной конструкции, а карбонизирующийся клеевой состав препятствует доступу кислорода к древесине. Помимо этого при температуре выше 350 оС древесина, пропитанная препаратом «Диафос-Р-50», образует кокс и воду и не воспламеняется.

С точки зрения экономики нет альтернативы каркасному деревянному дому, в котором стены первого этажа будут сделаны из опилко-бетонных блоков, а заполнением каркаса стен следующих этажей и перекрытий послужат отходы деревянного производства (опилки и стружка) при изготовлении оконных рам, дверей, стропил и балок перекрытий. Вся древесина или 100% поставляемого с лесозаготовки кругляка должны идти в дом. Только тогда дом станет дешевым и доступным для большинства людей. Внешняя стена каркаса – СЦП (стружечно-цементная плита), внутренняя – вагонка.

1. Био- и пажарозащита деревянных конструкций.

- МИКАУТ–1 - состав для обесцвечивания и уничтожения плесневых грибков а древесине, бетоне, краске, штукатурке и т.д.

«МИКАУТ» уничтожает и обесцвечивает любые виды грибков на древесине, а также любые типы жуков – древоточцев и термитов, и представляет собой прозрачную, слегка зеленоватую жидкость со слабым запахом хлора. После уничтожения грибковых колоний «МИКАУТ» исчезает, не оставляя ни запаха, ни каких либо других вредных последствий

- БОРАНС - антисептик–антипирен–антистатик для полимерных и древесных материалов

«БОРАНС» используется также как компонент водных растворов, применяющихся при получении огнестойких тканей, для антисептирования и придания огнестойкости древесным материалам, служит эффективной защитой пиломатериалов в процессах транспортировки и хранения.

- АЛАПИРЕН - водоневымываемый, нетоксичный антипирен для эффективной огнезащиты древесины и внешних деревянных конструкций.

Это нетоксичный, высокоэффективный, водо-невымываемый антипирен для придания высокой огнестойкости деревянным конструкциям, выпускается в виде водного раствора, которой обладает высокой пропиточной способностью, в том числе для хвойных пород древесины. После обработки материала водным раствором предпродукта вода испаряется в нормальных условиях, а действующая часть состава при действии воздуха переходит в водонерастворимое состояние, одновременно прочно закрепляясь на волокнах древесины. При обработке наружных деревянных поверхностей «АЛАПИРЕН» будет действовать не менее 10 лет, не подвергаясь изменениям и сохраняя высокий антипиренный эффект. После обработки древесины «АЛАПИРЕНом» и выдержке на воздухе, поверхности можно лакировать, красить, тонировать и т.д.

- ВУПРЕКС – декоративно-антисептирующий состав для обработки наружных поверхностей древесных материалов и конструкций.

Изготавливается на основе водной дисперсии светостойкого полимера и содержит водо-нерастворимый нетоксичный антисептик и добавки, обеспечивающие морозостойкость до -60ºС. Позволяет получать до 30 древесных оттенков и не имеет механизма растрескивания. Обладая антигрибковыми свойствами, гидрофобностью и декоративными качествами, состав «ВУПРЕКС» надежно защищает покрытую поверхность древесины от старения и гниения.

- ВУПРИН – долговечный эффективный малотоксичный взрыво-пожаробезопасный водно-дисперсионный состав для одновременного антисептирования и огнезащиты деревянных деталей и конструкций внутри помещений, зданий и сооружений.

«ВУПРИН» обладает хорошими антисептическими и огнезащитными свойствами, технологичен в применении. Обеспечивает необходимую глубину пропитки, образует полуглянцевую прозрачную пленку на обрабатываемой поверхности. Состав «ВУПРИН» может быть тонирован концентратами красителей.

- ДИАФОС Р50 - эффективный нетоксичный, нелетучий органоминеральный, реакционно-способный антипирен с неограниченным сроком действия для древесины, тканей и полимерных материалов.

Исключительной особенностью «ДИАФОСа» является его способность взаимодействовать с формальдегидом с образованием реакционно-способных олигомеров, а также вступать в реакцию сополимеризации с карбамидо- и фенолформальдегидными смолами с образованием полимерного водо-нерастворимого антипирена. Это свойство «ДИАФОСа» позволяет рассматривать его как исключительно перспективный продукт для производства водо-нерастворимых огнезащитных составов для технических тканей и наружных деревянных конструкций.

Система долговечной пропитки деревянных конструкций и стен внутри дома ВУПРИН + ДИАФОС Р-50. позволяет обеспечить коэффициент возгорания дома от R=45 мин до R=120 мин.

- СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ: ВУПРИН + ДИАФОС Р-50 + СТЕШЕР («стеклянная шерсть» приклеенная на балки стропильных систем клеем ТЕТРАКОЛ 1Д).

Такая конструкция не дает дереву нагреваться и поступать воздуху для горения древесины. Такая конструкция полностью пожаробезопасна.

Материал СТЕШЕР может быть заменен на БАШЕР (базальтовое пробивное волокно, полученное без использования формальдегидных смол в качестве связующего). Но БАШЕР значительно уступает СТЕШЕР по стоимости, т.е. температура плавления базальта является очень высокой и энергозатраты на ее производство также существенные.

- ЛЕДОР – вододисперсионный, нетоксичный, взрывопожаро-безопасный, однокомпонентный лак для паркета и деревянных полов

Цель разработки создать нетоксичный паркетный лак для замены высокотоксичных паркетных лаков на органических растворителях.

Основой нетоксичного вододисперсионного лака «ЛЕДОР» являются высоко качественные акриловые дисперсии, которые в присутствии специальных добавок прекрасно смачивают и пропитывают поверхность паркета, а после высыхания образуют высокопрозрачный износостойкий слой. Лак практически не пахнет, при нанесении и эксплуатации не выделяет вредных веществ, не электризуется (т.к. в его состав вводится эффективный антистатик) и придает паркету приятный вид.

- ТЕТРАКОЛЛ 1-Д - однокомпонентный воднодисперсионный нетоксичный клей для древесины, холодного способа отверждения.

Клей «ТЕТРАКОЛЛ 1-Д» предназначен для склеивания деревянных изделий и конструкций мебели, шиповых соединений столярных изделий, шпона, бумаги, картона и т.п. Использование смеси водных дисперсий и присутствие специального пластификатора улучшает эластичность клеевого шва и повышает его прочность. Клей стабилен при хранении, морозостоек (5 циклов замораживания и размораживания), нетоксичен, взрыво-пожаробезопасен. В отличие от ПВА-дисперсий, клей «ТЕТРАКОЛЛ 1-Д» образует более водостойкий клеевой шов, не рассыхающийся при эксплуатации при пониженной влажности воздуха.

- ВАСИЛОЛ – грунтовка, краски, побелки и клеи, связывающие формальдегид, фенол и метанол. Применение составов типа «ВАСИЛОЛ» позволяет полностью предотвратить выделение в воздух помещений паров фенола, снизить в 10-15 раз выделение паров формальдегида.

Композиции «ВАСИЛОЛ», изготовляемые в виде детоксицирующих грунтовок, красок, не пылящих побелок и клеев для обоев, предназначенные для обработки внутренних поверхностей помещений, отделанных материалами, выделяющими формальдегид, фенол и метанол (ДСП, ДВП, ОSB, фанеры, минераловатные утеплители, пенофенопласты и т.п.). После высыхания грунтовки на нее могут наноситься любые краски или приклеиваться любые иные материалы.

Покрытия, образуемые составами типа «ВАСИЛОЛ», не горят, не разрушаются при действии пламени, по огнезащитной эффективности относятся к 1 группе (средства обеспечивают получение трудно сгораемой древесины), нетоксичны, взрыво-, пожаробезопасны, не оказывают воздействия на кожу.

2. Дешевые и безопасные кровли для малоэтажного домостроения

- Разработан кровельный материал ЭКОШИФЕР (экологический шифер) – продукт получаемый их обычного шифера (полупродукта) путем его обработке с наружной стороны краской ДОКАС, а с внутренней стороны наклейкой (клей ТЕТРАКОЛЛ 1Д) на него материалы СТЕШЕР.

Целью разработки этого материалы является замена экологически опасных битумных кровельных материалов, физически опасные металлических кровель и дорогих керамических кровель.

Нетоксичная краска «ДОКАС» применяется для наружной окраски конструкций и сооружений из железобетона, а также кирпича, дерева, кровельных и других материалов. Использование в составе краски водных акриловых дисперсий и специальных добавок обеспечивает высокую адгезию покрытия к различным поверхностям, а эффективные антифризы и светостабилизаторы – ее высокую свето-, влаго-, и атмосферостойкость. По данным испытаний в климатической камере срок службы краски с сохранением защитных свойств составляет не менее 15 лет. Краска не содержит органических растворителей, что обеспечивает ее взрыво-пожаробезопасность и нетоксичность в процессе работы и эксплуатации. Рабочие инструменты промываются водой.

Рулонный материал «СТЕШЕР» (стеклянная шерсть) с толщиной 1,5-4 мм предназначен для утепления и звукоизоляции кровли, чердачных и междуэтажных перекрытий и стен. В данном случае используется для дополнительного укрепления шифера, обеспечивая его дополнительную прочность и не разрушения (разлетания осколков) шифера во время пожара. Клей ТЕТРАКОЛЛ 1Д при пожаре также образует кокс и воду, что также затрудняет разрушение шифера при пожаре.

Материал имеет период подкрашивания краской ДОКАС с внешней стороны – 7..8 лет. При выполнении этого требования становится вечным кровельным материалом.

- Разработан подкровельный материал КРОНАС.

Целью разработки этого материала является вытеснить экологически опасный рубероид и другие горючие подкровельные материалы.

- Разработан кровельный материал ЧЕПЛАР (черепица плава резины) – продукт получаемый на основе отходов – колесных автопокрышек.

Целью разработки этого материала является замена физически опасных металлических кровель и недолговечных цементно-песчанных и андулиновых кровель.

3. Эффективная теплоизоляция стен деревянного дома

- СТЕШЕР - рулонный теплозвукоизоляционный материал на основе ультратонкого стекловолокна

Рулонный материал «СТЕШЕР» предназначается для утепления и звукоизоляции кровли, чердачных и междуэтажных перекрытий и стен. Применение материала «СТЕШЕР» особенно эффективно совместно с паро-теплоизоляционным материалом «ТЕПЛЕН», обладающим теплоотражающим действием.

В зависимости от требований к уровню теплоизоляции, например, кровли или чердачных и межэтажных перекрытий, может быть использовано от 1 до 5 слоев материала «СТЕШЕР».

- ТЕПЛЕН - рулонный теплозвукоизоляционный материал на основе ультратонкого стекловолокна.

Нетоксичный, негорючий рулонный материал, предназначенный для теплоизоляции основных паркетных покрытий, тепло звукоизоляции межэтажных перекрытий, стенных перегородок и т.д. Основой материала является нетканый стеклохолст, изготовленный из ультратонкого стекловолокна и дублированный с металлизированной пленкой для гидроизоляции и пароизоляции.

Использование материала ТЕПЛЕН позволяет удваивать коэффициент термосопротивления деревянных стен в 2 раза. Так деревянная стена в 150 мм с приклеенным с внутренней стороны материалом ТЕПЛЕН обеспечивает теплосопротивление равное кирпичной стене толщиной в 1 м. Это лучший материал для теплоизоляции бань и идеальная подложка под паркет или половую доску для создания «теплого пола».

- Отработана технология изготовления опилко-бетонных ТЕРМОБЛОКОВ (400х200х200) с использованием отходов деревообработки (древесных опилок древесины различных пород) со следующими характеристиками:

- Теплопроводность: λ = 0,12 Вт/(м•ºС),

- Плотность: ρ = 680..700 кг/м3,

- Коэффицент сопротивления сжатию: 30 кгс/см2,

- Горючесть – Г1 (не горючий).

Цель разработки материала является использование отходов деревообработки и замена дорогих кирпичей или бетонных блоков при изготовлении стен дома.

Эти блоки помимо того, что являются теплоизоляционными (для теплоизоляторов термосопротивление находится в пределах λ = 0,03..0,18 Вт/(м•ºС )), являются еще и конструкционными. Процент древесных опилок в блоке – до 65%.

И в отличие от ячеистых бетонов (пенобетон и газобетон) держат гвоздь, шуруп, и не требуют дополнительной второй стены для размещения настенных предметов в доме.

- Отработана технология закладных ТЕРОС-БЛОКОВ (ТЕРОС – ТЕпло РОСсии) с использованием отходов деревообработки (древесных стружки и опилок древесины различных пород) со следующими характеристиками:

- Теплопроводность: λ = 0,10 Вт/(м•ºС),

- Плотность: ρ = 400..500 кг/м3,

- Коэффициент сопротивления сжатию:

  - для опилок – 7 кгс/см2,

  - для стружки – 20 кгс/см2,

- Горючесть – Г1 (не горючий).

Целью разработки материала является замена экологически опасных базальтовых и минераловатных утеплителей (которые выделяют фенол, формальдегид и метанол, т.к. в качестве связующего в этих материалах используются формальдегидные смолы), пенополистирола (выделяет стирол – эмбриогенный яд и имеет высокую температуру горения – до 1100ºС) и пенополиуретана (который выделяет огромное количество ядовитых веществ при пожаре и  также имеет очень высокую температуру горения – до 1100ºС). Кроме того, ТЕРОС-БЛОКИ также в отличие от ячеистых бетонов держат гвоздь и шуруп.

- Получен засыпной материал ТЕРОС-МОНОЛИТ с использованием отходов деревообработки (древесных опилок древесины различных пород) без применения цемента, который твердеет внутри стены (каркаса) дома со следующими характеристиками:

- Теплопроводность: λ = 0,08 Вт/(м•ºС),

- Плотность: ρ = 380 кг/м3,

- Горючесть – Г2 (не поддерживающий горение),.

Целью разработки является использование отходов деревообработки и заменой ячеистых бетонов (пенобетон, газобетон) и эковаты при изготовлении заполняемых каркасных стен дома.

Сводная таблица. Параметры стеновых материалов,

получаемых из отходов лесопиления и деревообработки

| № | Параметр | Материал |
| --- | --- | --- |
|  |  | Термо-блок | Терос-блок | Терос-монолит |
| 1 | Теплопроводность, Вт/(м•ºС ) | 0,12 | 0,10 | 0,08 |
| 2 | Плотность, кг/м3 | 680-700 | 400-500 | 380 |
| 3 | Коэффициент сопротивления сжатию, кгс/см2 | 30-40 | 7-20 | - |
| 4 | Горючесть | Г1 | Г1 | Г2 |

- Доработанная ДВП (древесно-волокнистая плита мягкая теплоизоляционная) толщиной 10 мм обработанная антипиренами и антисептиками с приклеенной (клей ТЕТРАКОЛ 1-Д) на нее алюминиевой фольгой, которая имеет теплоизоляционные свойства эквивалентные кирпичной кладке толщиной 70 см.