«МАтериалы МАльцева»

«ПЕНТАКСА»

ТУ 2241-001-47308372-98

НЕТОКСИЧНАЯ БЕЛАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ,

СООРУЖЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА, БЕТОНА И ДРУГИХ

ГИДРОФИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Нетоксичная белая краска «Пентакса» применяется для внутренней окраски конструкций и сооружений из дерева, бетона и других гидрофильных материалов, включая кирпич, штукатурку и т.п.

Использование в составе краски водных дисперсий сополимера винилацетата и специальных добавок обеспечивает высокую адгезию краски к различным поверхностям. Набор специальных пигментов обеспечивает высокую белизну окрашенных поверхностей. Краска не содержит органических растворителей, что обеспечивает ее взрыво-, пожаробезопасность, нетоксичность в процессе работы и эксплуатации.

Краска наносится валиком, кистью или краскораспылителем на очищенные поверхности.

Срок хранения — 6 месяцев при температуре не ниже 0°С. В процессе длительной эксплуатации покрытие из краски «Пентакса» не растрескивается и не отслаивается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| 1 | Цвет и внешний вид краски | белый, матовый |
| --- | --- | --- |
| 2 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 64 — 68 |
| 3 | рН краски | 7 — 8 |
| 4 | Условная вязкость по ВЗ—4, с, не менее | 45 |
| 5 | Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 150 |
| 6 | Морозостойкость краски, циклы, не менее | 5 |
| 7 | Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| 8 | Время высыхания при 20°С, ч, не более | 1 |
| 9 | Стойкость к статическому воздействию воды при 20°С, ч, не менее | 24 |
| 10 | Условная световая стойкость (изменение коэффициента диффузного отражения), %, не более | 5 |

РАЗРАБОТЧИК:

Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru.

ЗАКАЗ МАТЕРИАЛА:

Тел.: (499) 260-27-08, факс:(499) 260-27-06, 413-84-65, (4822) 70-02-79