Реальные технологические перспективы

резкого снижения опасности применения пенополистирола

в строительстве.

Мальцев Вадим Васильевич,

д.х.н., академик РАЕН,

главный эколог по деревянному домостроению,

зам. ген. директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим»

В настоящее время единственным способом ликвидировать недостатки пенополистирола (ППС) по токсичности, горючести и паропроницаемости может быть радикальное изменение технологии получения пенополистирольных плит.

Суть новой технологии состоит в том, что предвспененные гранулы пенополистирола в специальных смесителях обрабатываются клеящей композицией типа «ТЕТРАКОЛЛ-КОКС», которая прочно скрепляет предвспененные гранулы и после высыхания выполняет следующие функции:

1. Обеспечивает образование прочного плитного материала не хуже, чем спекание предвспененных гранул по обычной технологии.

2. За счет специальных добавок обеспечивает количественное необратимое химическое связывание СТИРОЛА (постоянно выделяющегося из гранул) в нелетучее твердое вещество.

3. При воздействии пламени каждая клеевая оболочка образует минерализованный кокс с высокой механической прочностью, что резко снижает или предотвращает распространение пламени по плитному материалу и не позволяет в течении длительного времени образовываться текущему расплаву, создавая условия как для эффективного гашения пожара, так и для эвакуации людей.

4. Соприкасающиеся клеевые оболочки обладают хорошей паропроницаемостью и обеспечивают паропроницаемость всей плиты.

Указанная технология получения пенополистирольных плит с пониженной опасностью применения может быть еще более эффективной при сочетании с технологией предварительной химической модификации предвспененные гранул, обеспечивающей резкое снижение горючести самого ППС.

Естественно, что использование технологии резко снижающей опасность применения ППС приведет к увеличению его себестоимости не менее, чем на 50%. Но учитывая нынешней уровень рентабельности ППС (300-400%), такое кое увеличение не лишит производителей хорошей прибыли, а потребителям обеспечит резкое повышение безопасности.