«МАтериалы МАльцева»

«СТИРОДЕТ»

ГРУНТОВКА (ШПАТЛЕВКА) ДЕТОКСИЦИРУЮШАЯ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

Значительное распространение легких теплоизоляционных конструкций включающих в качестве утеплителя пенополистиролъные (ППС) блоки и предвспененные гранулы ППС, вызвало необходимость решения ряда вопросов экологической и пожарной безопасности соответствующих материалов и конструкций. В частности, многолетние исследования показали, что любые типы пенополистирольных материалов содержат в своей массе мономер - стирол, способный диффундировать в воздух помещений через защитные слои грунтовок, штукатурок и т.д., создавая при нормальных условиях эксплуатации концентрации стирола в воздухе от 0,004 мг/м3 до 0,040 мг/м3 (в зависимости от сорта ППС, типа конструкций, температуры в помещении), что в 2-20 раз выше среднесуточной предельно допустимой концентрации стирола в атмосферном воздухе (ПДКСС - 0,002 мг/м3). Учитывая, ППС как равновесный полимер постоянно выделяет (отщепляет) стирол и для обеспечения экологической чистоты помещений необходимы специальные меры по детоксикации материалов и конструкций, содержащих ППС.

Для решения этой проблемы лабораторией экологического контроля НПО "Научстандартдом-Гипролеспром" разработана специальная грунтовка (шпатлевка) детоксицирующая «СТИРОДЕТ» для обработки внутренних поверхностей материалов и конструкций, содержащих ППС.

Грунтовка «СТИРОДЕТ» представляет собой вязкую наполненную вододисперсионную массу, содержащую добавки, активно связывающие стирол с образованием нелетучего аддуката.

Грунтовка имеет высокую адгезию к широкому кругу защитных оболочек, покрывающих ППС и образует на поверхности плотный защитный слой бежевого цвета, позволяющий проводить любую последующую отделку (окраску, приклеивание обоев и т.п.).

Применение грунтовки «СТИРОДЕТ» позволяет снизить концентрацию стирола в воздухе помещений ниже уровня ПДКСС и в ряде случаев до 0. «СТИРОДЕТ» наносится на поверхность в два слоя с интервалом 8 часов. Расход грунтовки на 1 слой 250 г/м2.

В случае загущения грунтовки при хранении ее разбавляют водой до необходимой консистенции. При эксплуатации грунтовка эффективно поглощает стирол, а сама не выделяет в воздух никаких вредных веществ. Грунтовка «СТИРОДЕТ» трудногорючая, группа горючести Г2.

Особенности применения грунтовки «СТИРОДЕТ»

Грунтовку «СТИРОДЕТ» нельзя наносить непосредственно на пенополистирол, т.к этот материал плохо смачивается грунтовкой, не впитывает воду и не пропускает пары воды.

Для защиты от выделений паров стирола пенополистирол должен быть прикрыт негорючим, нетоксичным плитным материалом, который в свою очередь крепится на металлическую или деревянную раскладку.

В качестве плитного материала рекомендуются плиты ГВЛ или плоский шифер толщиной 6 мм.

При выполнении этого условия операция по созданию защитного слоя «СТИРОДЕТ» становится технологичной. Рекомендуется также для одновременной огнезащиты пенополистирола вначале на раскладку крепить негорючий, нетоксичный и огнезащитный материал «СТЕШЕР», а затем монтировать один из указанных выше материалов.

РАЗРАБОТЧИК:

Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru

ЗАКАЗ МАТЕРИАЛА:

Тел.: (499) 260-27-08, факс:(499) 260-27-06, 413-84-65, (4822) 70-02-79

e-mail:ma-ma@email.su