«МАтериалы МАльцева»

«ТЕРОС-БЛОК»

БЛОЧНЫЙ ЗАКЛАДНОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ОПИЛОК ИЛИ РУБАНОЧНОЙ СТРУЖКИ И ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СВЯЗУЮЩЕГО

Новый экологически чистый трудногорючий блочный закладной утеплитель на основе массовых отходов деревообработки – опилок и рубаночной стружки. Для связывания древесных частиц используют оригинальные химикаты и технологию. В смесители принудительного смешения (одно- или двух валковом), древесные частицы обрабатывают водными растворами двух не токсичных реагентов, которые при взаимодействии образуют плотную минеральную пленку на поверхности древесных частиц. Для эффективного склеивания древесных частиц между собой, на них наносят затем распылением, при непрерывно работающем смесителе, водные растворы специальных полимеров. На последней стадии приготовления смеси на массу распыляют цемент и воду, Полученную полусухую смесь загружают, затем в формы и формируют сплошные блоки размером 200х200х400 мм. Блоки обрабатывают затем в термокамере и отправляют на созревание. Готовые блоки с влажностью 15-16% имеют следующие характеристики:

Технические характеристики:

| Вид материала | Опилкобетонный блочный утеплитель |
| --- | --- |
| Объёмная масса, кг / м 3 | 380-400 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м0С | 0.10 |
| Прочность на сжатие, кгс/см2 | 12 |
| Морозостойкость, циклы не менее | 35 |
| Группа горючести | Г2 |
| Грибостойкость, баллы не более | 2 |

Область применения утеплителя «ТЕРОС-БЛОК» – малоэтажное строительство, при котором «ТЕРОС-БЛОК» закладывается между наружной и внутренней стеной здания.

РАЗРАБОТЧИК:

Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru.