«МАтериалы МАльцева»

«ТЕРОС-МОНОЛИТ»

ЗАСЫПНОЙ МОНОЛИТИЗИРУЕМЫЙ В ПОЛОСТЯХ

УТЕПЛИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Разработана композиция и технология применения утеплителя для стен, потолков и полов в малоэтажном деревянном домостроении каркасного и панельного типа. Основа композиции смесь реальных отходов деревообработки наиболее часто встречающихся на деревообрабатывающих предприятиях: дробленая кора, дробленый тонкомер, стружка, опилки, смешиваемые в определенном соотношении с монолитизирующим агентом – специальная минерально-полимерная композиция, содержащая антипирены, антисептики и замешиваемая на технической воде. Смешение древесных отходов с водной дисперсией полимер-минерального связующего может осуществляться как на смесителях принудительного смешения СМ в производственных условиях, так и на обычных бетономешалках в построечных условиях. Введение в смесь минерально-полимерного связующего осуществляется при помощи любого вида распылителя. В результате процесса смешения получается полусухая смесь, которая частями засыпается в полости конструкции, причем, высота разовой засыпки не должна превышать 500 мм.

При производстве теплых панелей при панельном домостроении уплотнение слоя (до прекращения усадки) осуществляется на вибростоле, а в построечных условиях засыпанный слой уплотняется при помощи ручного вибратора, причем, одна из сторон конструкции должна обеспечивать свободное испарение остаточной воды, а при проведении работ температура окружающей среды должна быть не ниже 15 оС.

Технические характеристики «ТЕРОС-МОНОЛИТ»

при остаточной влажности 15%:

Плотность, кг/м3                                                       	400

Теплопроводность Вт/м градус не более		0,07

Горючесть	                  				Г-2 или Г-3 в зависимости от 								концентрации антипирена

Грибостойкость баллы не более                          	3

РАЗРАБОТЧИК:

Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru.